检测CNAS L4601

厦门市宏业工程建设技术有限公司

检   验   报   告

- 报告编号：（2011）第M001号

委托单位：福建中成建设集团有限公司

工程名称：厦门市救助管理站改扩建工程

检测内容：锚杆抗拔承载能力（验收试验）

检测方法：静力荷载试验

报告日期：2011年1月7日

共6页

1．本机构通过中国合格评定国家认可及计量认证，享有使用“CNAS”和“CMA”标志的资格。

2. 本报告（含复印件）未盖“检验专用章”无效；本报告涂改无效。

3. 未经本机构同意不得全部或部分复制、摘抄本报告。

4. 有关检测数据未经本检测机构或有关行政主管部门允许，任何单位不得擅自向社会发布信息。

5. 对本报告若有异议，请向我司企业综合管理部申诉，申诉电话：2680532。

6. 单位地址：厦门市湖里区华昌路54号，电话：2276108、2275882，邮编：361006。

- 锚杆抗拔试验报告

| 工程名称 |  | 厦门市救助管理站改扩建工程 |  |  | 检测编号 |  | 2011-M001 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 厦门市东区开发有限公司 |  |  | 样品名称 |  | 锚杆 |  |
| 委托单位 |  | 福建中成建设集团有限公司 |  |  | 试件数量 |  | 3根 |  |
| 施工单位 |  | 福建中成建设集团有限公司 |  |  | 锚杆总数 |  | 117根 |  |
| 检验仪器 |  | RCH-302手动千斤顶,编号：DJQ021 大量程百分表， 编号：DJB007 |  |  | 检测时间 |  | 2011.1.6 |  |
| 锚杆直径 |  | 18mm 22mm |  |  | 检验类别 |  | 委托检测 |  |
| 锚杆长度 |  | 4.5m 6.0m |  |  | 浆体强度 |  | / |  |
| 检验依据 |  | 《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120—99） |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 锚杆编号 | 杆体锚杆钢筋 规格型号 （mm） | 锚杆 设计值 (kN) | 试验荷载(kN) |  | 锚杆 承载力 (kN) |  | 备 注 |
| 1 | TD32二排 | B 18 | 60 | 60 |  | 不小于60 |  | 试验用千斤顶编号DJQ021 检定有效期至：2011.03.10 百分表编号为DJB007，检定日期为2010年3月4日，有效期壹年。 |
| 2 | TD13三排 | B 22 | 64 | 64 |  | 不小于64 |  |  |
| 3 | TD12二排 | B 18 | 50 | 50 |  | 不小于50 |  |  |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 | 所测3根锚杆均能满足设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

批准：	        审核：			  校核：			  项目负责：

- 锚杆抗拔试验报告（附录）

一、工程概况：

拟建厦门市救助管理站改扩建工程位于禾山路645#。试验锚杆有关参数见表1。

该工程建设单位为厦门市东区开发有限公司，由厦门地质工程勘察院承担工程设计，由厦门市东区建设监理有限公司承担工程监理，由福建中成建设集团有限公司承担锚杆工程施工。

表1：                    试验锚杆有关参数

| 锚杆 编号 | 锚杆规格型号 （mm） | 锚杆锚固段长度 (m) | 锚杆自由段长度（m） | 锚杆轴向拉力设计值(kN) | 施工 日期 | 试验 日期 | 试验 荷载（kN） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TD32二排 | B 18 | / | 4.50 | 60 | 2010.12.13 | 2011.1.6 | 60 |
| TD13三排 | B 22 | / | 6.00 | 64 | 2010.12.12 | 2011.1.6 | 64 |
| TD12二排 | B 18 | / | 6.00 | 50 | 2010.12.12 | 2011.1.6 | 50 |

二、试验情况

根据设计要求，对表1中编号的锚杆进行抗拔承载力试验。其试验荷载按表1中所示。

锚杆抗拔试验按《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120—1999）的有关规定进行，试验荷载由安装在锚杆顶部的油压千斤顶进行逐级加荷，仪器采用RCH-302液压手动泵及液压油缸，千斤顶编号为DJQ021，检定日期为2010年3月11日，有效期壹年。锚杆上拔量由安装在锚杆顶部的大量程百分表测读，百分表编号为DJB007，检定日期为2010年3月4日，有效期壹年。

试验加荷方式为锚杆验收试验法，试验进展顺利，未出现异常现象。锚杆在最大试验荷载作用下，锚杆弹性变形大于自由段长度的弹性变形计算值的80%,且小于自由段长度与1/2锚固段长度之和的弹性变形计算值，锚头位移相对稳定。

试验锚杆抗拔承载力试验结果见报告，详见锚杆抗拔试验结果汇总表及实测Q-S曲线。

表2：                    锚杆抗拔承载力试验结果

| 锚杆编号 | 最大试验荷载 （kN） | 最大试验荷载下 锚杆位移量 (mm） | 弹性变形 （mm） | 锚杆抗拔承载力 （kN） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TD32二排 | B 18 | 4.91 | 2.68 | 不小于60 |  |
| TD13三排 | B 22 | 5.62 | 1.96 | 不小于64 |  |
| TD12二排 | B 18 | 5.28 | 2.24 | 不小于50 |  |

| 锚杆抗拔试验检测结果汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厦门市救助管理站改扩建工程 |  |  |  | 试验锚杆编号: ：TD32二排 |  |
| 测试日期：2011-01-06 |  | 锚杆长度：4.5m |  | 锚杆直径：110mm |  |
| 序号 | 荷载 (kN) | 历时（min） |  | 沉降（mm） |  |
|  |  | 本级 | 累计 | 本级 | 累计 |
| 1 | 6 | 5 | 5 | 0.27 | 0.27 |
| 2 | 12 | 5 | 10 | 0.16 | 0.43 |
| 3 | 24 | 5 | 15 | 0.26 | 0.69 |
| 4 | 36 | 10 | 25 | 0.96 | 1.65 |
| 5 | 48 | 10 | 35 | 1.25 | 2.90 |
| 6 | 60 | 15 | 50 | 2.01 | 4.91 |
| 7 | 6 | 1 | 51 | -2.23 | 2.68 |
| 最大位移量：4.91 mm 最大回弹量：2.23 mm 回弹率：45.42% |  |  |  |  |  |
| 锚杆抗拔试验检测结果曲线图 |  |  |  |  |  |
| _ 0 _ 6 _ 12 _ 24 _ 36 _ 48 _ 60 _ 70 _ Q ( kN ) _ 0 . 00 _ 0 . 60 _ 1 . 20 _ 1 . 80 _ 2 . 40 _ 3 . 00 _ 3 . 60 _ 4 . 20 _ 4 . 80 _ 5 . 40 _ 6 . 00 _ S ( mm ) 曲线 Q - S |  |  |  |  |  |

| 锚杆抗拔试验检测结果汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厦门市救助管理站改扩建工程 |  |  |  | 试验锚杆编号: ：TD13三排 |  |
| 测试日期：2011-01-06 |  | 锚杆长度：6m |  | 锚杆直径：110mm |  |
| 序号 | 荷载 (kN) | 历时（min） |  | 沉降（mm） |  |
|  |  | 本级 | 累计 | 本级 | 累计 |
| 1 | 6 | 5 | 5 | 0.39 | 0.39 |
| 2 | 13 | 5 | 10 | 0.24 | 0.63 |
| 3 | 26 | 5 | 15 | 0.27 | 0.90 |
| 4 | 38 | 10 | 25 | 0.66 | 1.56 |
| 5 | 51 | 10 | 35 | 1.22 | 2.78 |
| 6 | 64 | 15 | 50 | 2.84 | 5.62 |
| 7 | 6 | 1 | 51 | -3.66 | 1.96 |
| 最大位移量：5.62 mm 最大回弹量：3.66 mm 回弹率：65.12% |  |  |  |  |  |
| 锚杆抗拔试验检测结果曲线图 |  |  |  |  |  |
| _ 0 _ 6 _ 13 _ 26 _ 38 _ 51 _ 64 _ 70 _ Q ( kN ) _ 0 . 00 _ 0 . 60 _ 1 . 20 _ 1 . 80 _ 2 . 40 _ 3 . 00 _ 3 . 60 _ 4 . 20 _ 4 . 80 _ 5 . 40 _ 6 . 00 _ S ( mm ) 曲线 Q - S |  |  |  |  |  |

| 锚杆抗拔试验检测结果汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：厦门市救助管理站改扩建工程 |  |  |  | 试验锚杆编号: ：TD12二排 |  |
| 测试日期：2011-01-06 |  | 锚杆长度：6m |  | 锚杆直径：110mm |  |
| 序号 | 荷载 (kN) | 历时（min） |  | 沉降（mm） |  |
|  |  | 本级 | 累计 | 本级 | 累计 |
| 1 | 5 | 5 | 5 | 0.40 | 0.40 |
| 2 | 10 | 5 | 10 | 0.11 | 0.51 |
| 3 | 20 | 5 | 15 | 0.13 | 0.64 |
| 4 | 30 | 10 | 25 | 0.84 | 1.48 |
| 5 | 40 | 10 | 35 | 1.31 | 2.79 |
| 6 | 50 | 15 | 50 | 2.49 | 5.28 |
| 7 | 5 | 1 | 51 | -3.04 | 2.24 |
| 最大位移量：5.28 mm 最大回弹量：3.04 mm 回弹率：57.58% |  |  |  |  |  |
| 锚杆抗拔试验检测结果曲线图 |  |  |  |  |  |
| _ 0 _ 5 _ 10 _ 20 _ 30 _ 40 _ 50 _ 70 _ Q ( kN ) _ 0 . 00 _ 0 . 60 _ 1 . 20 _ 1 . 80 _ 2 . 40 _ 3 . 00 _ 3 . 60 _ 4 . 20 _ 4 . 80 _ 5 . 40 _ 6 . 00 _ S ( mm ) 曲线 Q - S |  |  |  |  |  |