| XHYJ4j-CL36(2)-D 中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土压实度（环刀法）检验原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托编号:TYH2024 记录编号：TYH2024 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 信息 | 土样类别 |  |  |  |  |  | 设计压实度 |  |  | / |  |  | 委托日期 |  |  |  |
|  | 击实编号 |  | / |  |  |  | 环刀体积 |  |  | 200 cm3 |  |  | 检验起止日期 |  |  |  |
|  | 样品说明 |  | 符合检验依据要求 |  |  |  | 最大干密度 |  |  | / g/cm3 |  |  | 最佳含水率 |  | / % |  |
|  | 检验环境 |  | / |  |  |  | 检验地点 |  |  | 土工室（一） |  |  |  |  |  |  |
| 检验依据 |  |  | □GB/T50123-2019《土工试验方法标准》 □JTG 3450-2019《公路路基路面现场测试规程》 □GB/T50268-2008《给排水管道工程施工及验收规范》 □JTS/T 232-2019《水运工程材料试验规程》 □CJJ 1-2008《城镇道路工程施工与质量验收规范》 □GB 50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器 设备信息 |  |  | □CCLX-384 电子天平 有效期至2024年10月19日 □CCHD-001-(209~210)环刀 有效期至2024年04月05日 □ACLX-075 数显式电热恒温干燥箱 有效期至2024年11月15日 □CCLX-380 数显式电热恒温干燥箱 有效期至2024年05月18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | 试样 湿 质量/g | 盒 号 |  | 盒 质 量 /g | 盒＋湿土质 量/g | 盒＋干土 质 量/g |  | 干 土 质 量/g | 含水量/% |  | 平 均 含水 量/% | 湿 密 度/g/cm3 | 干 密 度/g/cm3 | 平 均 干 密 度/g/cm3 | 压 实 度 /% | 取样部位 (标高/m） |
| TYH202500172 | 393.56 | 497 |  | 14.95 | 39.77 | 36.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 351 |  | 16.89 | 36.60 | 33.91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 403.52 | 445 |  | 14.75 | 43.75 | 39.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 577 |  | 17.05 | 44.89 | 40.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TYH202500173 | 394.74 | 309 |  | 15.87 | 45.07 | 40.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 516 |  | 16.50 | 34.52 | 31.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 386.51 | 427 |  | 14.59 | 35.55 | 32.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 369 |  | 15.02 | 40.28 | 36.63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TYH202500174 | 398.09 | 566 |  | 16.58 | 35.60 | 32.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 562 |  | 17.46 | 42.98 | 39.29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 398.74 | 484 |  | 15.91 | 39.90 | 36.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 320 |  | 14.37 | 38.12 | 34.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TYH202500175 | 386.11 | 336 |  | 15.78 | 38.15 | 35.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 440 |  | 15.21 | 31.19 | 29.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 388.06 | 540 |  | 16.33 | 35.44 | 32.83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 583 |  | 16.86 | 34.43 | 32.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TYH202500176 | 388.24 | 324 |  | 15.91 | 39.78 | 36.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 419 |  | 16.32 | 34.91 | 32.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 394.14 | 455 |  | 15.76 | 44.95 | 40.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 510 |  | 16.05 | 32.81 | 30.42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TYH202500177 | 392.59 | 591 |  | 15.71 | 33.81 | 30.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 337 |  | 15.16 | 35.54 | 32.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 396.28 | 350 |  | 16.05 | 40.85 | 36.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 357 |  | 16.85 | 32.55 | 29.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审 核：                        校 核：                        检 验：