| XHYJ4j-CL36(2)-D 中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土压实度（环刀法）检验原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托编号:TYH2024 记录编号：TYH2024 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 信息 | 土样类别 |  |  |  |  |  | 设计压实度 |  |  | / |  |  | 委托日期 |  |  |  |
|  | 击实编号 |  | / |  |  |  | 环刀体积 |  |  | 200 cm3 |  |  | 检验起止日期 |  |  |  |
|  | 样品说明 |  | 符合检验依据要求 |  |  |  | 最大干密度 |  |  | / g/cm3 |  |  | 最佳含水率 |  | / % |  |
|  | 检验环境 |  | / |  |  |  | 检验地点 |  |  | 土工室（一） |  |  |  |  |  |  |
| 检验依据 |  |  | □GB/T50123-2019《土工试验方法标准》 □JTG 3450-2019《公路路基路面现场测试规程》 □GB/T50268-2008《给排水管道工程施工及验收规范》 □JTS/T 232-2019《水运工程材料试验规程》 □CJJ 1-2008《城镇道路工程施工与质量验收规范》 □GB 50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器 设备信息 |  |  | □CCLX-384 电子天平 有效期至2024年10月19日 □CCHD-001-(209~210)环刀 有效期至2024年04月05日 □ACLX-075 数显式电热恒温干燥箱 有效期至2024年11月15日 □CCLX-380 数显式电热恒温干燥箱 有效期至2024年05月18日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | 试样 湿 质量/g | 盒 号 |  | 盒 质 量 /g | 盒＋湿土质 量/g | 盒＋干土 质 量/g |  | 干 土 质 量/g | 含水量/% |  | 平 均 含水 量/% | 湿 密 度/g/cm3 | 干 密 度/g/cm3 | 平 均 干 密 度/g/cm3 | 压 实 度 /% | 取样部位 (标高/m） |
| TYH202500376 | 388.07 | 469 |  | 16.65 | 37.22 | 34.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 596 |  | 15.42 | 33.93 | 31.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 391.09 | 393 |  | 15.14 | 37.82 | 34.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 500 |  | 17.25 | 32.75 | 30.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TYH202500377 | 394.71 | 557 |  | 16.61 | 37.13 | 34.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 450 |  | 15.64 | 31.94 | 29.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 384.17 | 498 |  | 14.96 | 34.00 | 31.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 495 |  | 16.51 | 40.19 | 36.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TYH202500378 | 398.04 | 321 |  | 16.54 | 43.71 | 39.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 492 |  | 15.39 | 33.53 | 30.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 396.52 | 312 |  | 15.84 | 32.73 | 30.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 408 |  | 15.96 | 35.76 | 32.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TYH202500379 | 398.43 | 485 |  | 14.53 | 32.37 | 29.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 396 |  | 16.14 | 46.09 | 41.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 390.58 | 506 |  | 15.43 | 43.69 | 39.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 456 |  | 16.73 | 31.95 | 29.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TYH202500380 | 396.02 | 360 |  | 16.45 | 45.26 | 41.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 401 |  | 15.34 | 32.41 | 29.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 400.70 | 565 |  | 16.63 | 39.21 | 35.75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 375 |  | 15.12 | 44.65 | 40.17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TYH202500381 | 386.31 | 364 |  | 16.96 | 45.10 | 41.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 416 |  | 16.85 | 43.73 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 390.59 | 372 |  | 14.56 | 43.95 | 39.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 555 |  | 16.31 | 39.88 | 36.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审 核：                        校 核：                        检 验：