| XHYJ4j-CL36(2)-D 中国建材检验认证集团厦门宏业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土压实度（环刀法）检验原始记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 委托编号:TTH2024 记录编号：TTH2024 第 页 共 页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品 信息 | 土样类别 |  |  |  |  |  | 设计压实度 |  |  | / |  |  | 委托日期 |  |  |  |
|  | 击实编号 |  | / |  |  |  | 环刀体积 |  |  | 200 cm3 |  |  | 检验起止日期 |  |  |  |
|  | 样品说明 |  | 符合检验依据要求 |  |  |  | 最大干密度 |  |  | / g/cm3 |  |  | 最佳含水率 |  | / % |  |
|  | 检验环境 |  | / |  |  |  | 检验地点 |  |  | 土工室（一） |  |  |  |  |  |  |
| 检验依据 |  |  | □GB/T50123-2019《土工试验方法标准》 □JTG 3450-2019《公路路基路面现场测试规程》 □GB/T50268-2008《给排水管道工程施工及验收规范》 □JTG 3430-2020《公路土工试验规程》 □CJJ 1-2008《城镇道路工程施工与质量验收规范》 □GB 50202-2018《建筑地基基础工程施工质量验收标准》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要仪器 设备信息 |  |  | □CCLX-384 电子天平 有效期至2024年10月19日 □ACHD-001-(002～003)环刀 有效期至2024年10月04日 □ACLX-075 数显式电热恒温干燥箱 有效期至2024年11月15日 □CCLX-380 数显式电热恒温干燥箱 有效期至2024年12月19日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 样品编号 | 试样 湿 质量/g | 盒 号 |  | 盒 质 量 /g | 盒＋湿土质 量/g | 盒＋干土 质 量/g |  | 干 土 质 量/g | 含水量/% |  | 平 均 含水 量/% | 湿 密 度/g/cm3 | 干 密 度/g/cm3 | 平 均 干 密 度/g/cm3 | 压 实 度 /% | 取样部位 (标高/m） |
| TTH20250003865 | 426.12 | 846 |  | 23.90 | 52.60 | 48.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 |  | 24.50 | 53.46 | 48.94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 420.02 | 55 |  | 24.57 | 52.63 | 48.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1045 |  | 22.47 | 45.07 | 41.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TTH20250003866 | 424.21 | 630 |  | 24.40 | 42.06 | 39.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 747 |  | 24.48 | 45.93 | 42.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 418.10 | 995 |  | 23.21 | 42.11 | 39.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 834 |  | 24.25 | 42.96 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TTH20250003867 | 434.70 | 128 |  | 24.62 | 51.61 | 47.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 124 |  | 24.80 | 45.29 | 42.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 432.64 | 355 |  | 24.49 | 43.02 | 40.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 334 |  | 24.77 | 45.51 | 42.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

审 核：                        校 核：                        检 验：