# 检  验  报  告

# TEST  REPORT

委托编号(№)：JZ2016A01A00000X

| 工程名称: | 平谷区山东庄小学综合楼 校舍安全工程-宿舍楼 |
| --- | --- |
| Project Name |  |
| 样品名称： | 玻珠防火保温板 |
| Sample Name |  |
| 委托单位： | 北京金通远建筑工程公司 |
| Entrusted by |  |
| 检验类别： | 见证检验 |
| Test Type |  |

中国建材检验认证集团北京天誉有限公司

China Building Material Test &Certification Group Beijing Tian Yu Co., Ltd.

| 委托编号：JZ2016A01A00000X |  | 第1页 共2页 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | ##### 平谷区山东庄小学综合楼校舍安全工程-宿舍楼 |  |  | 检验类别 | 见证检验 |
| 工程地点 | ------ ##### (Time New Roman 小四字体的6个短横杠) |  |  | 商 标 | ------ (同工程地点) |
| 样品名称 | ##### 玻珠防火保温板 |  |  | 样品状态 | ##### 满足检验要求 |
| 委托单位 | ##### 北京超然新型建材有限公司 |  |  | 型号规格 | ##### 600mm×300mm×90mm |
| 生产单位 | 北京金通远建筑工程公司 |  |  | 取样数量 | ##### 1组（2块） |
| 监理单位 | 北京首建工程咨询监理有限公司 |  |  | ##### 代表批量 | ------ ##### (同工程地点) |
| 取样部位 | ##### 建筑外墙 |  |  | 取样地点 | ##### 施工现场 |
| 生产日期/批号 | ##### 2016年03月20日 |  |  | 取 样 人 | ##### 邢玉杰 |
| 取样日期 | ##### 2016年04月12日 |  |  | 见 证 人 | ##### 芮晓军 |
| 来样日期 | ##### 2016年04月17日 |  |  | 见证编号 | ##### 001 |
| 检验依据 | GB/T 10303-2015《膨胀珍珠岩绝热制品》； 各检验项目检验依据详见数据页。 |  |  |  |  |
| 检验项目 | 1、密度 2、导热系数 |  | 3、燃烧性能（A级） |  |  |
| 检验结论 | *经检测，送检样品所检项目符合GB/T 10303-2015《膨胀珍珠岩绝热制品》中膨胀珍珠岩绝热制品250号合格品的技术要求。检测结果见第2页。* 签发日期：2016年05月03日 （检测专用章） |  |  |  |  |
| 附注：1、报告首页中未写明，需体现客户提供的其他补充信息、分包检验项目等（如XX检测项目为分包检验项目）； 2、如报告为中期报告或更改报告，按《程序文件》-报告的控制程序要求在栏中表述； 3、具备检测能力（尚未取得资质认定）出报告的，除不得加盖CMA章外，还应注明“XX检测项目不在资质认定范围内，不具有对社会证明作用”； 4、如无以上情况，此处写“（此处空白）”。 |  |  |  |  |  |

| 委托编号：JZ2016A01A00000X |  |  |  | 第2页 共2页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 |  | 标准要求 | 检验结果 | 单项结论 | 检验依据 |
| 1 | 密度 |  | ≤250kg/m3 | 215 kg/m3 | 符合 |  |
| 2 | 导热系数 （平均温度25℃） |  | ≤0.072W/（m·K） | 0.069W/（m·K） | 符合 |  |
| 3 | 燃烧 性能 （A级） | 炉内平均温升 | ≤50℃ | 6℃ | 符合 |  |
|  |  | 平均持续燃烧时间 | ≤20s | 0s | 符合 |  |
|  |  | 平均质量损失率 | ≤50% | 4% | 符合 |  |
| （以下空白） |  |  |  |  |  |  |
| 备注：1、第（序号） 项检测地点：XXX（如与实验室的注册地址不同）， 例：第1、3项检测地点：北京市昌平区科技园区富康路36号 第2、5项检测地点：北京市昌平区南关路西广武路北（泰合盈创科技园） 2、如无以上情况，此处写“（此处空白）”。 |  |  |  |  |  |  |

本报告结束

说   明

Notice

- 本报告无 “检测专用章”和骑缝章无效。

This test report is invalid without the seal.

- 本报告无“编制、审核、批准”签字无效。

This test report is invalid without the signatures of the related persons.

- 本报告涂改、部分复印无效。

This test report is invalid if erased, altered of copied partially.

- 对本报告若有异议，应与收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期恕不受理。

Any doubt should inform us within 15 days after receiving the test report.

- 委托检验样品和委托信息由委托人提供，本公司不对真实性负责，委托检验结果仅对来样负责。

The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.

- 报告采用防伪纸张，复印后应带有网格底纹，数据页背面的编号为随机编号与报告内容无关。

This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading. The numbers on the back of the data sheet are random numbers not related with the report.

本公司联系方式：

- 公司注册地址(Add.)：北京市通州区工业开发区光华路1号

邮编(P.C.)：101113                 网址(Web)：www.ctc-bj.cn

电话(Tel.)：010-80896992（业务）   传真(Fax)：010-80896992

- 昌平事业部地址(Add.)：北京市昌平区科技园区富康路36号  邮编(P.C.)：102200

电话(Tel.)：010-89702384（业务）   传真(Fax)：010-80101221